TVC三价黑铬电镀工艺

本产品是新一代环保三价铬黑铬，工艺稳定、操作简单、维护方便、镀层色泽均匀美观具有强烈金属感，优良的覆盖能力和均镀能力，非常适合各类塑胶、五金、装饰物品等的电镀。

1.镀液组成及操作条件：

原料及操作条件              范  围                  最  佳

TVC-BC开缸盐              275-325g/L               300g/L

TVC-CC铬盐                100-150g/L               150g/L

TVC-CAT稳定剂             55-75ml/L                65ml/L

TVC-MS湿润剂              2-4ml/L                  4ml/L

三价黑铬发黑剂             10-50 ml/L               30 ml/L

三价黑铬走位剂             10-20 ml/L               15 ml/L

三 价 铬                   15-25g/L                 22g/L

PH                         2.0-3.0                  2.8

温  度                     30-40℃                  32℃

比  重                     23-26                    25

阴极电流密度               10-30A/dm²               15A/dm²

阳极电流密度               3.5-5.5A/dm²             4.5A/dm²

阳极材料                   TVC三价铬专用阳极

过  滤                     连续过滤

搅  拌                     中等程度机械式或空气搅拌

加  热                     采用纯钛加热管

2.设备要求：

- 镀槽：PVC、PP、ABS、聚乙烯衬槽.

- 阳极:采用TVC专用阳极及钛钩.

- 温度控制:采用钛加热管及钛冷却管装置.

- 整流器:要求配置安培小时积累计.

- 自动添加器.

- 阴、阳极导电排使用钛包铜材料.

3.原料的功能及控制：

a) TVC-BC开缸盐：用于开缸和槽液补充，提供导电盐，可以通过对镀液的比重来控制TVC-BC开缸盐含量，镀液比重最佳值是25，每提高1个单位需加40g/L TVC-BC开缸盐，浓度过高会引起镀液结晶，浓度太低会影响镀液导电性能。

b) TVC-CC铬盐：用于补充镀液中电镀所消耗的铬离子，补充量为1000g/1000安培小时，或根据分析补充。

- TVC-CAT稳定剂：作用是与三价铬形成稳定的化合物，浓度过高会影响走位，浓度过低易出现黑色条纹镀层，消耗量1000-1500ml/1000安培小时。

- TVC-MS湿润剂：是一种防雾剂，能提高走位，浓度过少会出现黑色镀层， 过量一般无影响，消耗量50-100ml/1000安培小时。

- 三价黑铬发黑剂：是增黑剂可增加黑度。消耗量500-1000 ml/1000安培小时，或视黑度情况调整。

- 三价黑铬走位剂：是使颜色均匀作用，过量易变色发黄。消耗量200-300 ml/1000安培小时

| 三价黑铬故障处理方法 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 故障 | 原因 | 处理方法 |
| １、高中电位发黄或 有黑色条纹 | １、CAT稳定剂少 ２、湿润剂少 | １、加CAT稳定剂并视情况是否需要加热保温 ２、加湿润剂 |
| ２、工件低位走位不到 | １、导电差 ２、PH值低 ３、温度高 ４、黑铬走位剂低 ５、杂质多 | １、加开缸盐提高比重 ２、加氨水调高PH ３、开制冷降温 ４、补加黑铬走位剂 ５、电解杂质 |
| ３、低电位发黄易变色生锈 | １、杂质多 ２、电流小 ３、时间短 | １、加强电解碳芯过滤杂质 ２、加大电流 ３、加长时间 |
| ４、镀层白蒙及结合力差 | １、前处理不良 ２、工件镍氧化 | １、改善前处理 ２、更换活化液 |
| ５、镀层薄 | １、PH值高 ２、搅拌慢 ３、CAT稳定剂低 | １、降温 ２、加强搅拌 ３、加稳定剂 |
| ６、底电位起彩和没上镀层、 | １、比重低 ２、电流小 ３、时间短 ４、黑铬走位剂低 | １、加开缸盐加强导电 ２、提高电流 ３、加长电镀时间 ４、补加黑铬走位剂 |

- PH值：最佳PH值为2.6-2.8，可用浓盐酸或浓氨水调整PH值，每加入2ml/L浓盐酸镀液PH值降低0.1，每加入2ml/L浓氨水镀液PH值提高0.1，加入盐酸或氨水之后需搅拌2-4小时才可用PH计测试镀液PH值，PH过高三价铬会沉淀，因此要准确计算加入量。

- 温度：镀液温度太低有沉淀析出，温度太高严重影响镀层的覆盖能力并发黄。

- 在实际生产过程中，请填写好记录表，按记录表计算平衡添加各种添加剂，以便能长期获得良好正常的电镀效果。

4.金属杂质控制及影响,需配备树脂处理装置吸咐金属杂质：

  - 铜离子<10PPM，镀液受铜污染时，整个电流区发白朦。

  - 锌离子<20PPM，镀液受锌污染时，整个电流区变色发黄。

- 镍离子<100PPM，镀液受镍污染时，中低电流区会有棕黑色镀层。

- 铅离子<10PPM，镀液受铅离子污染时，低电流会出现白斑。

- 当镀液受金属污染时，可用不锈钢板以6-8A/dm²电流电解，直至杂质去除为止。

佛山市优捷化工有限公司   Foshan Youjie Chemical Co.,Ltd

佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊工业区 Jinsha Industrial Zone Danzao Town, Nanhai District, Foshan City.

电话Tel：18927718756    传真Fax：0757-81001551    E-mail:18927718756@189.cn