TVC三价铬白铬

本产品是新一代环保三价铬产品，镀层色泽均匀美观具有强烈金属感，优良的覆盖能力和均镀能力，非常适合各类塑胶、五金、装饰物品等的电镀；镀液含铁量极低，可适用于汽配等高耐蚀性要求的电镀。

1.镀液组成及操作条件：

原料及操作条件              范  围                  最  佳

TVC开缸盐                  275-325g/L               300g/L

TVC铬盐                    125-175g/L               150g/L

TVC稳定剂                  55-75ml/L                 65ml/L

TVC湿润剂                  2-4ml/L                  4ml/L

TVC络合剂                  1-3ml/L                  3ml/L

三 价 铬                    20-24g/L                 22g/L

PH                          2.5-3.0                  2.6

温  度                      28-35℃                  32℃

比  重                      24-26                    25

阴极电流密度                10-30A/dm²               15A/dm²

阳极电流密度                3.5-5.5A/dm²             4.5A/dm²

阳极材料                    TVC三价铬专用阳极

过  滤                      连续过滤

搅  拌                      中等程度机械式或空气搅拌

加  热                      采用纯钛加热管

2.设备要求：

- 镀槽：PVC、PP、ABS、聚乙烯衬槽.

- 阳极:采用TVC专用阳极及钛钩.

- 温度控制:采用钛加热管及钛冷却管装置.

- 整流器:要求配置安培小时积累计.

- 自动添加器.

- 阴导电排使用钛包铜材料.

3.原料的功能及控制：

a) TVC开缸盐：用于开缸和槽液补充，提供导电盐，可以通过对镀液的比重来控制TVC开缸盐含量，镀液比重最佳值是25，每提高1个单位需加25g/L TVC开缸盐，浓度过高会引起镀液结晶，浓度太低会影响镀液导电性能。

b) TVC铬盐：用于补充镀液中电镀所消耗的铬离子，补充量为350-400g/1000安培小时，或根据分析补充。

- TVC稳定剂：作用是与三价铬形成稳定的化合物，浓度过高会影响走位，浓度过低易出现黑色条纹镀层，消耗量1.8-2L/1000安培小时。

- TVC湿润剂：是一种防雾剂，能提高走位，浓度过少会出现黑色镀层， 过量一般无影响，消耗量30-50ml/1000安培小时。

- TVC络合剂：可增大电流密度范围，平时通常不需补加，视情况适量添加，过多会增加镀层黑度。

- PH值：最佳PH值为2.6-2.8，可用浓盐酸或浓氨水调整PH值，每加入2ml/L浓盐酸镀液PH值降低0.1，每加入2ml/L浓氨水镀液PH值提高0.1，加入盐酸或氨水之后需搅拌2-4小时才可用PH计测试镀液PH值，PH过高三价铬会沉淀，因此要准确计算加入量。

- 温度：镀液温度太低有沉淀析出，温度太高严重影响镀层的覆盖能力。

- 在实际生产过程中，请填写好记录表，按记录表计算平衡添加各种添加剂，以便能长期获得良好正常的电镀效果。

4.金属杂质控制及影响,需配备树脂处理装置吸咐金属杂质：

  - 铜离子<10PPM，镀液受铜污染时，高电流区黑暗，过多时整个电流区暗。

  - 锌离子<20PPM，镀液受锌污染时，中位电流会出现白色污渍。

- 镍离子<100PPM，镀液受镍污染时，中低电流区会有棕黑色镀层。

- 铅离子<10PPM，镀液受铅离子污染时，低电流会出现白斑。

- 当镀液受金属污染时，可用2-3A/dm²电流电解，直至杂质去除为止，阴极用不锈钢板。

5.电镀故障及处理：

故障             原因                       处理

| 镀层有黑色条纹 镀层有白色斑点 结合能力差 走位差 速度慢 缸边有结晶 黑色镀层 | 1.PH值高 2.TVC湿润剂少 3.TVC稳定剂少 4.铬离子少 1.金属铅污染 2.前处理不良 1.镍层钝化 2.有机物污染 1.PH低 2.比重低 3.锌、铅杂质过多 4.打气过快 1.PH高 2.搅拌慢 3.TVC稳定剂少 1.温度过低 2.比重过高 1.温度高 2.PH值高 3.金属杂质污染 | 1.调整PH值 2.添加TVC湿润剂 3.添加TVC稳定剂 4.分析添加TVC铬盐 1.电解处理 2.加强处理 1.加强活化 2.碳粉处理 1.调整PH值 2.补充TVC开缸盐 3.电解处理 4.减小打气 1.调整PH 2.提高搅拌速度 3.添加TVC稳定剂 1.调整温度 2.调整比重 1.调整温度 2.调整PH值 3.电解处理 |
| --- | --- | --- |

中位不上镀层         镍光剂污染                 电解处理

佛山市优捷化工有限公司   Foshan Youjie Chemical Co.,Ltd

佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊工业区 Jinsha Industrial Zone Danzao Town, Nanhai District, Foshan City.

电话Tel：18927718756    传真Fax：0757-81001551     E-mail:18927718756@189.cn