M长效珍珠镍工艺说明书

一、 特点

1、 镀层结构致密，色泽均匀洁白，抗手汗性强，没有亮点。

2、 添加剂不易分解，能长时间连续操作，可保持沙感，颜色一致，光哑度可随意调节，满足不同客户要求。

3、 结合力好，易上铬，是非常经济的沙镍添加剂。

二、 工艺条件及镀液组成

| 原料及条件 | 操作范围 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 硫酸镍 | 400 -480g/L | 450g/L |
| 氯化镍 | 35 -45g/L | 40g/L |
| 硼酸 | 35-45g/L | 40g/L |
| M-A长效珍珠镍走位剂 | 16– 26 mL/L | 18mL/L |
| M-B长效珍珠镍辅助剂 | 4-8mL/L | 8mL/L |
| M-C长效珍珠镍沙剂 | 0.8 -1.0mL/L | 0.9mL/L |
| 电流密度 | 3A-8 A/dm 2 | 5A/dm 2 |
| 温度 | 55 ℃ -60 ℃ | 56 ℃ |
| PH 值 | 4.0-4.8 | 4.5 |
| 搅拌 | 摆动或旋转 |  |
| 循环 | 不间断空泵循环 |  |

三、 镀液控制及维护

1、定期测试原料成份在工艺范围内，开工前测试PH值，温度。

2、C沙剂请用纯水稀释10-20倍后缓慢加入镀液，并充分搅拌均匀。

3、停产后保持空泵循环（建议） ，并低电流电解。

4、每30个工作日，清洗阳极袋上分解物，以2克每升活性碳沉淀处理镀液。

5、每天生产前应做侯氏槽实验以调整添加剂含量达至最佳状况，或参照建议添加量补加.

四、添加量消耗量如下：

| 各添加剂 | 消耗量、1000安培小时 |
| --- | --- |
| A走位剂 | 100-150ml |
| B辅助剂 | 80-150ml |
| C沙剂 | 80-120ml |

佛山市优捷化工有限公司   Foshan Youjie Chemical Co.,Ltd

佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊工业区 Jinsha Industrial Zone Danzao Town, Nanhai District, Foshan City.

电话Tel：18927718756    传真Fax：0757-81001551  E-mail:18927718756@189.cn

Page 1 of  3

- 建议添加量如下：

1、新开缸时按标准开缸量添加。

2、镀液不过滤时添加量如下：

| A走位剂 | 建议补加量1-3ml/L |
| --- | --- |
| B辅助剂 | 建议补加量1-2ml/L |
| C沙剂 | 建议补加量0.1-0.4ml/L |

3、镀液3-7天碳粉过滤后时添加量如下：

| A走位剂 | 建议补加量1-4ml/L |
| --- | --- |
| B辅助剂 | 建议补加量2-4ml/L |
| C沙剂 | 建议补加量0.5-0.8ml/L |

4、镀液双氧水碳粉处理后添加量如下：

| A走位剂 | 建议补加量4-8ml/L |
| --- | --- |
| B辅助剂 | 建议补加量2-4ml/L |
| C沙剂 | 建议补加量0.8-1.0ml/L |

备注：本说明书的数据，均是根据公司工程部实验室提供的添加量，生产是应根据实际情况和侯氏槽分析实验后添加。

六、帮障及分析方法：

故障             原因                            处理

1、C沙剂不足                  1、补加沙剂0.1-0.3ml/L

2、硫酸镍不足                  2、补加到正常范围内

3、A走位严重不足              3、补充A走位剂1-2ml/L

起沙慢、哑度不足      4、阳极不足                    4、补充阳极

5、镀液温度过低                5、将温度加到52-55 ℃

6、电流密度太小                6、加大阴极电流密度

7、有机杂质含量太高            7、活性碳清缸处理

8、辅助剂过量                  8、补加沙剂0.1-0.2ml/L

1、辅助剂不足                  1、补加辅助剂1-3ml/L并适量补加沙剂

0.1-0.3ml/L调节。

沙变粗、分解快       2、分解物过多                  2、活性碳处理镀液

3、沙剂过量                    3、在过滤机中加少量活性碳吸咐

1、C沙剂不足                   1、补加沙剂0.1-0.3ml/L并适量补加同等量辅助剂

2、硫酸镍不足                   2、分析补加硫酸镍

走位差、阴阳面、挂钩印 3、分解物过多                   3、活性碳处理并小电流电解

4、装挂不合理                   4、更换挂具

5、A走位剂不足                 5、补加走位剂..

1、A走位剂不足                 1、补加走位剂1-2ml/L

2、有机杂质过多或镀污染         2、活性碳处理镀液

亮点、黑点             3、C沙剂太多或稀释不够         3、减少C沙剂用量，用纯水充分稀释搅拌

佛山市优捷化工有限公司   Foshan Youjie Chemical CO.,LTD

佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊工业区 Dan town,nanhai district,foshan city, Jinsha industrial zone

电话Tel：18927718756    传真Fax：0757-81001551     E-mail:18927718756@189.cn                       Page 2of  3

故障              原因                            处理

亮点、黑点             4、金属杂质积累过多             4、加强低电流电解

5、过水缸有油污                 5、过水缸换水

6、辅助剂不足                   6、补加.0.5-1.0ml/L

低电位白色条纹         1、摇摆转动过快                 1、将摇摆速度减慢

2、阴极电流密度太小             2、加大阴极电流密度

老鼠尾亮印（很少出现） 1、镀液杂质过高                 1、最好双氧水、碳粉联合处理

长效珍珠镍日常维护

正常开缸后维护如下：

1、补加时，辅助剂和沙剂的比例按照1-2比1补加，辅助剂的添加比例越大沙感越细密，也就越长效，但镀层

趋于油光亮，可以单独补加适量沙剂调整哑度。

- 第二天的补加：一天8-12小时的正常电镀大概消耗1-3毫升每升的开缸剂（走位剂），辅助剂 和沙剂按照正常的比例添加就可以了，如果要是更细密的沙型，就加大辅助剂的比例。如果想让沙粗点就降低辅助剂的比例和温度提高。、

- 每隔几天打开过滤机用棉芯滤2小时，过滤后清洗棉芯在装进去，这样只过滤掉少量的已老化的沙剂和一部分有机分解物，哑度几呼没有很明显的改变。基本不用补加沙剂，棉芯过滤不掉开缸剂和辅助剂。

- 每一个星期在过滤机中加入少量（0.2-0.5克每升）碳粉吸附有机杂质。

- 每30天用双氧水（2毫升每升）结合活性碳（2-4克每升）进行一次大处理，以保持长期稳定。

注：1、棉芯过滤不掉添加剂，最多可以过滤掉沙剂。

2、碳粉可以吸咐掉沙剂、20-40%的辅助剂和少量的开缸剂。

3、双氧水结合活性碳可以处理掉约20-40%的开缸剂、60-70%的辅助剂、100%的沙剂。

佛山市优捷化工有限公司   Foshan Youjie chemical CO.,LTD

佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊工业区 Dan town,nanhai district,foshan city, Jinsha industrial zone

电话Tel：18927718756    传真Fax：0757-81001551     E-mail:18927718756@189.cn                       Page 3 of  3