LS1直上镍电镀工艺

- 性质：

LS1直上镍工艺非常经济实惠，能产生整平力好，柔韧力均一，光亮如镜的镍镀层，并且镀层的走位能力也很好。

- 新配槽成份

| 成 份 | 范 围 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 硫酸镍 (克/升) | 200-280 | 250 |
| 氯化镍 (克/升) | 45-55 | 50 |
| 硼酸 (克/升) | 40-50 | 45 |
| LS1柔软剂（毫升/升） | 8-10 | 10 |
| LS1主光剂（毫升/升） | 0.3-0.8 | 0.5 |
| LS1湿润剂（毫升/升） | 1-3 | 2.0 |

三、操作条件

| 密度（20℃） PH 温度 电流密度 阳极电流密度 整流器 搅拌 过滤 沉积速率 前处理 | 1.20g/c㎡(24°Be) 3.9-4.6,，最佳值是4.2 50-65℃，最佳值是60℃ 2.0-8.0 A/d㎡，最佳值是4.0 A/d㎡ 1-3 A/d㎡ 通常是12V，波纹必须小于5% 空气搅拌或阴极移动 连续过滤，最好每小时过滤镀液四次 5 A/d㎡时，约1um/min 镀镍前，工件必须进行彻底前处理工序 |
| --- | --- |

- 维护

|  | 最佳值 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镍 氯化物 硼酸 | 75 g/L 15 g/L 40 g/L | 70 g/L 14 g/L 37 g/L | 85 g/L 20 g/L 45 g/L |

1、确定比重

要确定比重：在容量瓶中加约100 ml工作液，冷却至标准温度后再测量比重。

- 调整

仔细分析试验结果后，才可进行补加，必须每天控制比重、温度和PH，必须每周做一次侯氏槽试验。

注意：如果加此说明书未指定的药水，会干扰工作液，对其产生负面影响，而且会使镀层质量降低。

- 各成份的功能

A.  LS1柔软剂是一种基本的光亮剂，与LS1主光剂配合使用，能平衡镍镀层的拉应力。

B.  LS1主光剂与LS1柔软剂配合使用，能形成良好的整平力及非常高的光泽度，工艺要求不同，能获得不同程度的整平力。

C.  LS1湿润剂对工件表面有较好的润湿作用。

注意：如果添加过量和搅拌激烈，可能引起明显的泡沫。

- 添加量

建议采用配上安培小时的自动添加系统，也可用不连续的手动添加，每次添加量不能超过开缸量的一半。

- 消耗量

随着工件及操作条件的不同，添加剂的消耗量也不同，开始可参考我们的经验，每10，000Ah,需要：

| LS1柔软剂 | 2.0-3.0L |
| --- | --- |
| LS1主光剂 | 0.8-1.2L |
| LS1湿润剂 | 0.10-0.30L |

- 废水处理

弱酸性工作液含重金属，水洗及浓缩液的处理必须符合当时环保标准。

佛山市优捷化工有限公司   Foshan Youjie Chemical Co.,Ltd

佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊工业区 Jinsha Industrial Zone Danzao Town, Nanhai District, Foshan City.

电话Tel：18927718756    传真Fax：0757-81001551   E-mail:18927718756@189.cn