AC345活性酸盐

AC345溶解于水中得到酸性溶液。它可以代替大部分的矿物酸浸和活化用于电镀，磷化，热处理。这种无泡沫的活化剂可以在钢，铝，铅锡锑合金，Kovar及殷钢表面产生无污迹的活化表面。当作为阴极电解液时，AC345可以有效去除顽固的氧化物和污垢。阴极电流可以更有效地进行镍活化。

- 物理性质

状态                  干燥粉末

氟化物                 有

表面活性剂             有

- 操作条件

- 化学活化

- （1）钢表面

|  |  |  | 最佳 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规 | 浓度 温度 时间 | g/L ℃ 秒 | 120 室温 90 | 75-150 室温 30-120 |
| 黄铜管 | 浓度 温度 时间 | g/L ℃ 秒 | 120 室温 30 | 75-150 室温 15-60 |
| 镀锌前冲压件 | 浓度 温度 时间 | g/L ℃ 秒 | 240 49 30 | 150-300 43-55 20-40 |
| 热处理后 | 浓度 温度 时间 | g/L ℃ 秒 | 240 55 根据需要 | 150-300 49-60 根据需要 |
| 磷化 | 浓度 温度 时间 | g/L ℃ 分钟 | 240 室温 2 | 150-300 室温 1-3 |

- （2）非铁表面

|  |  |  | 最佳 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镀光亮铜前的锌铸件 | 浓度 温度 时间 | g/L ℃ 秒 | 30 室温 15 | 15-45 室温 10-20 |
| 镀铜锌铸件在镀镍和黄铜前 | 浓度 温度 时间 | g/L ℃ 秒 | 60 室温 60 | 40-90 室温 45-90 |
| 活化镍 | 浓度 温度 时间 | g/L ℃ 秒 | 120 49 60 | 90-150 43-55 30-90 |
| 铝材电镀前 | 浓度 温度 时间 | g/L ℃ 秒 | 240 82 60 | 150-300 71-88 20-40 |
| 退铬 | 浓度 温度 时间 | g/L ℃ 分钟 | 120 82 2 | 75-150 71-88 1-3 |

2.阴极电解

|  |  | 最佳 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阴极电流密度（工件为阴极） 电压 | A/d㎡ V | 6 6 | 5-10 2-6 |

- 开缸（100L）

1.在槽中加入75L的水。

2.在连续搅拌下加入所需要的AC345，完全溶解后，加水至工作水平。充分搅拌，调节至操作温度。

槽         温度达66℃，用衬Koroseal槽。温度超过66℃，用耐高温橡胶。室温，可用橡胶，PVC，聚乙稀或铅。

加热线圈   Katbate,石墨或铅。

通风       当加热溶液或通电时需要。

电极       石墨或铅

注； 不可用钛阳极和钛加热线圈。

五./维护

AC345浓度高，会侵蚀基体金属，浓度低，会使随后的电镀出现问题。

定期进行酸分析使AC345浓度保持在建议范围。

六．控制

1.所需设备

10ml移液管

25ml量筒

50ml滴定管

300ml锥形瓶

2.所需试剂

1.0N标准NaOH溶液

溴甲酚绿指示剂

3.步骤

1）移取10mlAC345于300ml锥形瓶中；

2）加入约25mL蒸馏水，搅拌使溶解；

3）加入3滴溴甲酚绿指示剂；

4）用1.0N氢氧化钠溶液滴定至溶液为蓝绿色。

4.计算:

AC345（g/L）=V1.0N氢氧化钠（ml）X14.0

佛山市优捷化工有限公司   Foshan Youjie Chemical Co.,Ltd

佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊工业区 Jinsha Industrial Zone Danzao Town, Nanhai District, Foshan City.

电话Tel：18927718756    传真Fax：0757-81001551   E-mail:18927718756@189.cn