810光亮滚镀酸铜工艺

  - 基本特征：

810添加剂是专用于滚镀酸铜工艺。这类添加剂具有出光速度快，光亮范围宽，镀层结晶细的特点，还有镀液稳定性能好，处理周期长的优点。

  - 工艺范围：

| 名 称 | 范 围 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 硫酸铜CuSO4·5H2O（g/L） 硫酸H2SO4（g/L） 氯离子c1-（mg/L） 810A光亮剂（ml/L） 810B晶细剂（ml/L） 810M开缸剂（ml/L） | 140-160 80-110 50-70 0.4-0.7 0.3-0.5 8-10 | 150 100 55 0.6 0.4 8 |
| 温度(℃) 阴极电流密度(A/d㎡) 阳极电流密度(A/d㎡) 阳极 过滤 | 18-22 1-2 0.6-1.2 含磷铜 连续过滤 | 20 1.5 1.2 含磷铜 连续过滤 |

  - 基本消耗量

810添加剂的消耗量，与镀液温度有关，操作温度的升高会增加消耗量，还与镀液带出损耗有关，通常情况下其消耗量：

810A         150-200 ml/KAH

810B         80-100 ml/KAH

810MU        150-200ml/KAH

四、  光剂作用及控制

1、镀液温度应控制20℃，温度高，镀层易起白雾。

2、硫酸铜含量不宜偏高，硫酸铜高易造成阳极钝化。

3、硫酸含量不宜偏低，否则导致走位差。

4、氯离子含量不宜偏高，含量偏高，低区无法获得镀层。

5、810A光亮剂是低电位走位剂，能提高低电流区光亮度及走位。

6、810B晶细剂是改善高电流区光亮度，并防止镀层烧焦,尽量少加，过多镀层易起雾。

7、810MU开缸剂，协助A、B剂获得光亮镀层，不足时镀层光亮度低，含量偏多时会起雾

佛山市优捷化工有限公司   Foshan Youjie Chemical Co.,Ltd

佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊工业区 Jinsha Industrial Zone Danzao Town, Nanhai District, Foshan City.

电话Tel：18927718756    传真Fax：0757-81001551   E-mail:18927718756@189.cn