代铬电镀工艺

代铬电镀工艺，镀层色泽和耐蚀性可与铬媲美，能源消耗比镀铬低，镀液的深镀能力远胜于镀铬，用于小零件的常规滚镀生产。经济效益显著。

- 配方和操作条件：

代铬开缸剂2                  300毫升/升

代铬补给剂1                  90毫升/升

代铬稳定剂                    60毫升/升

PH值（可用磷酸或1号调整）   10.5～11.5

温度                         38～45℃

阳极                         1铬18镍9钛不锈钢

电流密度    挂镀时           0.5～2A/d㎡

滚镀时           60～100安/桶

阴极移动                     25～30次/分

滚镀转速                     4～6转/分

- 电镀液的配制：

- 先将规定体积的30%水入镀槽中。

- 加入所需量的稳定剂，搅拌均匀。

- 加入代铬开缸剂2，搅拌均匀后，边搅拌边慢慢加入代铬补给剂1

- 检查上述溶液PH值，控制PH值在10.5左右。

- 加水至规定体积，加温至40℃左右，即可试镀。

- 代铬电镀补给剂液的补充：

正常生产后（一般是配槽后次日），按千安时消耗量补充代铬补给剂1号、代铬开缸剂2、代铬稳定剂。

代铬补给剂1               3～4升/千安时

代铬开缸剂2               6.0～8.5升/千安时

代铬稳定剂                0.8～1.0升/千安时

- 镀层的钝化处理：

重铬酸钾                  8～10克/升    温度    15～30℃

PH值（用醋酸调节）       3～5           时间    0.5～2分

佛山市优捷化工有限公司   Foshan Youjie Chemical Co.,Ltd

佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊工业区 Jinsha Industrial Zone Danzao Town, Nanhai District, Foshan City.

电话Tel：18927718756    传真Fax：0757-81001551     E-mail:18927718756@189.cn

- 常见故障处理方法：

| 常 见 故 障 | 可 能 原 因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 镀层偏黄或不锈钢色 | - 补给剂1不足 - 温度太低 - 开缸剂2过高 - PH值太低 | - 补充补给剂1 - 调整温度 - 补充补给剂1 - 调整PH值 |
| 镀层光泽不好或表面发雾 | - 开缸剂2不足 - 温度太高 - 补给剂1过量 - PH值过高 | - 补充开缸剂2 - 调整温度 - 补充开缸剂2 - 磷酸调PH值 |
| 镀层覆盖不良 | - 底层钝化 - 前处理不良 | 1.加强入槽前处理 |
| 镀层棕色或棕色条纹 | - 开缸剂2过量 - 补给剂1不足 - 铜杂质干扰 - 电流密度过大 | - 加入补给剂1或适当提高温度 - 加入开缸剂2 - 通电或硫化钠处理 - 降低电流密度或加强搅拌 |
| 不锈钢阳极明显示被腐蚀 | 镀液中氯离子过量 | 稀释或大阳极面积通电 |
| 镀液混浊 | 代铬稳定剂不足 | 加入10-20毫升/升代铬稳定剂 |

- 镀层的退除及补镀：

和铬镀层一样，不良的代铬层可以在浓的或1：1盐酸中退除，退除的时间取决于镀层的厚度，退镀后可用5～10%的硫酸或盐酸活化表面后即可重镀。

佛山市优捷化工有限公司   Foshan Youjie Chemical Co.,Ltd

佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊工业区 Jinsha Industrial Zone Danzao Town, Nanhai District, Foshan City.

电话Tel：18927718756    传真Fax：0757-81001551     E-mail:18927718756@189.cn