910高填平酸性光亮铜工艺

- 工艺特点：

·快速出光，填平能力极佳；

·走位效果好，低电位区都具有良好的填平度；

·镀液稳定，容易操作控制；

·镀层柔韧性好，不易产生针孔或麻点，具有良好的耐蚀性能；

·适用于各种工件的电镀，特别在小五金和塑料电镀上有突出表现。

二、镀液组成及操作条件：

| 镀液组成及工艺条件 | 适用范围 | 标准（开缸） |
| --- | --- | --- |
| 硫酸铜 | 180-220克/升 | 200克/升 |
| 纯硫酸 | 55-80克/升 | 65克/升 |
| 氯离子 | 50-120毫克/升 | 70毫克/升 |
| 910Mu开缸剂 | 8-10毫升/升 | 8毫升/升 |
| 910A填平剂 | 0.5-0.7毫升/升 | 0.6毫升/升 |
| 910B光亮剂 | 0.3-0.6毫升/升 | 0.4毫升/升 |
| 温度 | 20-28℃ | 24℃ |
| 阴极电流密度 | 1-8安培/平方分米 | 3-5安培/平方分米 |
| 阳极电流密度 | 0.5-2.5安培/平方分米 | 0.5-2.5安培/平方分米 |
| 阳极 | 磷铜角（0.03-0.06%磷） | 磷铜角（0.03-0.06%磷） |
| 电压 | 1.5-6V | 3V |
| 搅拌方法 | 空气或机械搅拌 | 空气搅拌 |

三、镀液配制方法：

·在预备槽中注入二分之一的纯水，所用的纯水的氯离子含量应低于70毫克/升。加入所需的硫酸铜，搅拌使其完全溶解。

·加入2.0克/升的活性碳，搅拌一小时以上。然后用过滤泵将镀液滤入清洁的电镀槽中，加水至接近水位。

·慢慢加入所需的纯硫酸，同时进行强烈的搅拌，以保持镀液的温度不超过60℃。

·将镀液冷却至25℃后；再根据镀液中氯离子的含量，添加盐酸或氯化钠，以使氯离子的含量达到标准值。

·最后加入以上的各种添加剂，以0.3A/dm2的电流电解大约2小时，便可以开始电镀。

四、设备要求：

·镀    槽：内衬聚氯乙烯或其它各种塑料的钢槽或者塑料槽。

·冷却设备：镀液温度过高，不但会使光亮剂的消耗量增大，还会导致低电位区的光亮度降低；所以配备合适的冷却设备是十分必要的。

·循环过滤：镀液中的浮游物如灰尘、油脂等均会导致镀层粗糙、产生针孔或降低光亮度；镀液最好采用连续循环过滤，过滤泵最少能在一小时内将镀液过滤四次。

·空气搅拌：应采用足够强烈的空气搅拌，空气搅拌不足易出现针孔、麻点。

·磷铜阳极：含磷量应在0.03-0.06%；磷含量太低，容易产生铜粉引起毛刺；磷含量太高，  会造成阳极表面磷膜太厚，导致槽电压升高而阴极电流效率下降，镀层容易出现麻点、针孔等故障。

·阳极袋：应选择耐酸、碱的双层涤纶布袋，以防止阳极泥进入镀液中。

五、添加剂的作用及补充：

·910Mu：支持A B剂作出高填平光亮镀层并消除针孔。910Mu不足时，镀层易出现针孔，有时也会使高区烧焦，镀层的整平性降低；910Mu过量时，低电位区会产生雾状镀层。

·910A：低区光亮剂，整平剂。910A含量过低时，整个电流密度区的镀层整平度下降，低区不亮；910A过量时，低电位区的填平度会突然变差，形成明显的分界，易产生挂印，此时加入910B和 910C剂可解决。

·910B：高区光亮剂，细化晶粒。910B含量不足时，镀层极易烧焦；而910B过量时，会引起低电位区严重起雾，可加入910A剂解决。

六、添加剂的消耗量：

·910Mu：60-90毫升/1000安培小时。

·910A：50-70毫升/1000安培小时。

·910B：40-60毫升/1000安培小时。

说明：910A和910B添加比例为3:2

910A和910MU添加比例为1:1

佛山市优捷化工有限公司   Foshan Youjie Chemical Co.,Ltd

佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊工业区 Jinsha Industrial Zone Danzao Town, Nanhai District, Foshan City

电话Tel：18927718756    传真Fax：0757-81001551    E-mail:18927718756@189.cn