TR-651封闭剂

TR- 651封闭剂是完全水溶性的无毒有机物，适用于三价铬、六价铬镀铬、镀镍和各类枪色、仿金等镀种。防止电镀后产生黑点和霉点，和预防镀层生锈，提高镀层中性盐雾测试之效果。

使用方法：

TR-651封闭剂         2.5%-5%

温度                 60-80℃

时间                 20-60秒

工艺流程

电镀件→清洗→TR-651封闭剂→清洗→干燥

定期补加和更换，TR-651封闭剂消耗量主要为带出消耗，一般每日定量补加，一般消耗量为每做1平方米工件需补加TR-651封闭剂200-250毫升(视工件带水量而定)。每1-2周更换一次槽液。

佛山市优捷化工有限公司   Foshan Youjie Chemical Co.,Ltd

佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊工业区 Jinsha Industrial Zone Danzao Town, Nanhai District, Foshan City.

电话Tel：18927718756    传真Fax：0757-81001551   E-mail:18927718756@189.cn

Page 1 of  1