CX-401镀铬添加剂

特性：1.铬添加剂为装饰镀鉻专用之添加剂，走位极佳，哈氏槽试片可达9cm以上；

2.可在较低的温度及电流密度下操作，节省能源消耗；

3.此添加剂只需少许三价铬即可生产。

操作条件

|  | 操作范围 | 最佳值 |
| --- | --- | --- |
| 鉻酐 | 160-220g/l | 200g/l |
| 酸根 | 0.5-1.2g/l | 0.6g/l |
| CX-401铬添加剂 | 12-18ml/l | 15ml/l |
| 电流密度 | 8-12A/dm2 |  |
| 阳极：阴极（面积比） | 1.5-2.0：1 |  |
| 温度 | 25-55℃ | 28-32℃ |
| 三价铬 | 0.5-3g/l | 0.6g/l |

管理维护：

1.每次添加鉻酐时，应跟随添加添加时按建浴比例添加，即补加鉻酐1KG配100ml/L CX-401铬添加剂.

2.鉻酐浓度应控制在160-220g/l范围内，浓度太低时，电压升高，电流降低，走位差。

3.鉻酐与酸根的比例，必须维持在200：1的范围（随操作温度而定），因此酸根应控制在0.4-1.2g/l范围内，酸根过量时，影响低电流密度范围的走位，必须以碳酸钡除去多余的酸根（2克碳酸钡可除去1克酸根）.

4.操作温度与酸根浓度的关系如下：

| 操作温度 | 26-32℃ | 32-36℃ | 36-42℃ | 42-55℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸根 | 0.4g/l | 0.6g/l | 0.8g/l | 1.2g/l |

佛山市优捷化工有限公司   Foshan Youjie Chemical Co.,Ltd

佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊工业区 Jinsha Industrial Zone Danzao Town, Nanhai District, Foshan City.

电话Tel：18927718756    传真Fax：0757-81001551   E-mail:18927718756@189.cn