BL-12铁材电解退铜剂

一、工艺特点

该产品采用高纯化工原料配制，以电解法剥离铁材镀铜层，对铁基材不会腐蚀。

二、操作条件

操作范围                  最佳

BL-12A铁材退铜开缸剂           200-300ml/L               250 ml/L

温度                            20-40℃                 30℃

电流密度                       10-20A/d㎡               15A/d㎡

阳极：阴极（面积比）            1：2-2.5

PH值                            5-7                     6.0

剥离速度                       0.7-2.5um/min

消耗量

BL-12铁材退铜补给剂       240-300 ml /KAH

BL-12铁材退铜开缸剂       80-100 ml /KAH

添加说明：

1、每添加25KG BL-12补给剂，必须添加2.5KG BL-12补给剂2#（固体），两者缺一不可，不能单独补加。

2、每添加30KG BL-12开缸剂必须补加2.5KG BL-12补给剂2#（固体），两者缺一不可，不能单独补加。

三、槽液管理维护

1、阴极接（SUS316）不锈钢板，阳极接待处理工件，操作电压2V-4V。

2、正常操作时，PH值一般不用调整，BL-12B补给剂呈酸性，生产中PH值会上升，若需调整PH值，调高用30%氢氧化钾水溶液，调低用1：1硝酸。

3、定期清理槽底沉淀物和刷洗不锈钢板上附着物。清槽后视槽液情况按开槽量10%-15%补加BL-12开缸剂。

4、维持槽液比重在8-12Be°，BL-12补给剂和BL-12开缸剂按3：1比例补加。

四、包装规格

BL-12铁材退铜开缸剂    30KG/桶

BL-12铁材退铜补给剂    25KG/桶

BL-12铁材退铜补给剂2#（固体） 25KG/箱

佛山市优捷化工有限公司   Foshan Youjie Chemical Co.,Ltd

佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊工业区 Jinsha Industrial Zone Danzao Town, Nanhai District, Foshan City.

电话Tel：18927718756    传真Fax：0757-81001551   E-mail:18927718756@189.cn

Page 1 of  1