HW-01合金除油除蜡粉

- 性质：

HW-01合金除油除蜡粉是一种含碳酸盐，硅酸盐的粉状脱脂剂，含有特殊界面活性剂及渗透剂，稳定性良好，HW-01合金除蜡粉起泡性低，在低温下操作，可去除油及抛光土，管理容易，节省成本。

适用：HW-01合金除油除蜡粉特别适用于铜、锌、铝合金之除油、除蜡。

二、操作条件：

|  | 超声波 | 热浸 |
| --- | --- | --- |
| HW-01合金除油除蜡粉 | 20-30g/L | 50-60g/L |
| 温度 | 55-70℃ | 55-70℃ |
| 时间 | 3-5 min | 5-10 min |
| 波美度 | 2-3 °Be° | 5-6 °Be° |

三、流程：秤取液量所需的HW-01合金除油除蜡粉，缓慢加入搅拌中的水中，水温超过60℃时，不可配制溶液，因HW-01合金除蜡粉加入后，水温会自动上升。

四、管理维护：1、平常只要每天保持固定之温度及波美度即可。

2、避免额外加入片碱，否则会丧失稳定性，造成效果不佳之现象。

3、若处理液呈现污浊状时，且无法以静置澄清时，则需废弃，更新处理液。

五、安全守则: 有关碱性腐蚀液的预防规定，必须遵守；如配戴护目镜，橡皮手套等

六、设备： 铁槽或不锈钢槽。

七、废水 ：  1、 无论HW-01合金除除油蜡粉或处理液，若洒漏、带出、排放、或废弃时，应于收集直接导入酸碱系废水处理系统处理沉淀后排放。

2、 中和时，若适用工业级硫酸，则每公斤HW-01合金除蜡粉须0.3KG硫酸中和。

3、 化学需氧量（COD）则为140000ppm.

佛山市优捷化工有限公司   Foshan Youjie Chemical Co.,Ltd

佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊工业区 Jinsha Industrial Zone Danzao Town, Nanhai District, Foshan City.

电话Tel：18927718756    传真Fax：0757-81001551   E-mail:18927718756@189.cn

Page 1 of  1