CL碱铜光亮剂

碱铜电镀当作厚铜底时，镀层若能拥有光泽性，则可缩短后来的镀铜或镀镍时间，甚至可直接镀镍，降低成本。而氰化铜镀层本身并不具有平整性及光泽性，因此，若使用CL碱铜光亮剂，则可使厚铜底具有平整、光泽性、降低生产成本。

特性：1、可明显地增进低电流区的深镀能力及镀层均一性。

2、增加镀层的平滑度与光泽度。

3、增加PH值与游离氰化钠的操作范围。

4、可提高电流密度操作及增进镀层的延展性。

5、增进焊锡性，尤其有助于电子零件的电镀。

6、可提升镀层的沉积速度，缩短操作时间。

7、尤其是对于形状复杂的锌合金镀件，可明显地增进低电流区的镀层致密度，使低电流区镀层不易起泡、剥落。

操作条件：

|  |  | 操作范围 | 建议值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氰化铜 |  | 45-60g/L | 50 g/L |
| 氰化钠 |  | 65-90 g/L | 73 g/L |
| 酒石酸钾钠（罗氏盐） |  | 15-30 g/L | 20 g/L |
| 氢氧化钾 |  | 10-20g/L | 15 g/L |
| 碱铜光亮剂CL-3 |  | 4-8ml/L | 7 ml/L |
| 碱铜光亮剂CL-4 |  | 4-6 ml/L | 5 ml/L |
| 温度 |  | 40-55℃ | 50℃ |
| PH值 |  | 11.5-13.0 |  |
| 平均电流密度 |  | 0.2-0.5A/d㎡ |  |
| 消耗量 | CL-3 | 100-110ml/1000AH |  |
|  | CL-4 | 300-330 ml/1000AH |  |

环保符合性：本产品符合欧盟RoHS指令（2002-95/EC）

佛山市优捷化工有限公司   Foshan Youjie Chemical Co.,Ltd

佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊工业区 Jinsha Industrial Zone Danzao Town, Nanhai District, Foshan City.

电话Tel：18927718756    传真Fax：0757-81001551    E-mail:18927718756@189.cn